# 1.ZAKRES I CEL  OPRACOWANIA.

Celem  opracowania jest wykonanie remontu istniejącego obiektu mostowego przez ciek bez nazwy w m. Wola Pokłonna w ciągu drogi gminnej ...................... ..........................

# 2. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO.

### 2.1. Dane ogólne.

Istniejący most to most jednoprzęsłowy o układzie statycznym swobodnie podpartym bez wsporników zewnętrznych.

Długość mostu Lc=5,20m

Długość łącznie ze skrzydełkami L = 12,30m

Szerokość mostu Bc=6,50m

Szerokość jezdni Bj=5,20m

Rozpiętość teoretyczna Lo = 4,80m

Obiekt został wybudowany w roku 1970 - wg informacji i wywiadu w terenie.

Nośność - brak danych

Konstrukcja dźwigarów belkowa z betonu zbrojonego w kształcie płyty szerokości 6,0m dł.5,20 i grubości 40cm

Konstrukcja nawierzchni - bezpośrednio płycie ułożona jest nawierzchnia z kruszywa kamiennego ok.20cm.

Podpory skrajne przyczółki wykonane są  kamienia na zaprawie cementowo-piaskowej posadowione bezpośrednio na ławie wykonanej z kamienia na zaprawie cementowo-piaskowej. Wg wywiadu w terenie ława sięga głębokości do 2,0m poniżej lustra wody.

Skrzydełka wykonane są również w technologii kamiennej

### 2.2 Dokumentacja fotograficzna

# 3. OPIS USZKODZEŃ

### 3.1 Inne uwagi

W wyniku oględzin obiektu stwierdzono szereg uszkodzeń kwalifikujących obiekt do dokonania remontu w ramach remontu drogi gminnej.

Nawierzchnia - Istniejąca nawierzchnia z kruszywa kamiennego w stanie awaryjnym zanieczyszczona z ubytkami kruszywa.

Płyta pomostu - brak izolacji płyty pomostu oraz brak systemu odwodnienia spowodował degradację obiektu w związku z tym uległ zniszczeniu beton belek podporęczowych oraz na betonie płyty pomostu na spodniej części zaobserwowano wykwity oraz rysy w środkowej części.

Przyczółki i skrzydła - przyczółki i skrzydełka wykonane z kamienia na zaprawie cementowo-piaskowej zostały pokryte warstwą tynku cementowo-piaskowego gr.5-10cm. Podczas oględzin zaobserwowano degradację tej powłoki oraz liczne pęknięcia powstałe na wskutek złego odwodnienia i degradacji wody.

Od strony cieku zaobserwowane podmycia przyczółków spowodowane penetracją wody na wskutek złego ukształtowania koryta.

Nie zaobserwowano osiadań obiektu, zmian geometrycznych podpór.

Urządzenia zabezpieczające - obiekt posiada barierki z kształtowników dł. 12,3  i wysokości ok.1,0m skorodowane. Skarpy stożków nasypowych są porośnięte krzakami oraz drzewami jak również występują ubytki gruntu.

# 4. STAN PROJEKTOWANY.

Płyta pomostu - zaprojektowano wzmocnienie istniejącej płyty pomostu poprzez wykonanie dodatkowej płyty z betonu zbrojonego grubości od 13 do 18cm wraz z odtworzeniem istniejących belek podporęczowych tak aby po ułożeniu izolacji oraz warstw nawierzchni z betonu asfaltowego uzyskać obiekt bezkrawężnikowy o pochyleniu poprzecznym 2%. Sposób wykonania ilości robót oraz technologię wykonania przedstawiono w przedmiarze robót oraz w SST.

Nawierzchnia i izolacja - zaprojektowano na wyremontowanej płycie pomostu ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej a na izolacji pakiet dwóch warstw nawierzchni bitumicznej. Zaprojektowano linię odwodnienia z izolacji w postaci 4 sączków po 2 na jednej stronie oraz dodatkowo geowłókninę otoczoną kruszywem otoczonym żywicami. Sposób wykonania ilości robót oraz technologię wykonania przedstawiono w przedmiarze robót oraz w SST.

Przyczółki i skrzydełka - zaprojektowano skucie uszkodzonych tynków oraz naprawę powierzchni przyczółków oraz skrzydełek poprzez nałożenie warstwy zaprawy cementowo-polimerowej metodą torkretowania na mokro gr.5cm. Przed ułożeniem zaprawy należy ułożyć siatkę z prętów  St3SX-b Ø 6mm w rozstawie co 15cm  przymocowaną do muru kotwami Ø 10cm co 30cm. Otulina od zewnętrznej części prętów 2,5cm. Powierzchnie wyremontowanych elementów zostaną pomalowane farbami akrylowymi o zwiększonej elastyczności. Sposób wykonania ilości robót oraz technologię wykonania przedstawiono w przedmiarze robót oraz w SST.

Stożki skarp nasypu - zaprojektowano uzupełnienie istniejących skarp praz umocnienie płytami ażurowymi 60x40x10cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.15cm tak aby część płyt zatopić w podsypce i dodatkowo należy okołkować skarpę kołkami Ø 5cm dł 1,0m 2szt/m2 . Skarpa u podnóża zostanie zabezpieczona stalową ścianką szczelną G-61 (elementy 4m wbite na gł.2,6m). Dodatkowo zaprojektowano ławę betonową C 12/15 30x80cm na długości ścianki.

Ścianka będzie dodatkowo zabezpieczała przyczółki od strony koryta cieku. Przewidziano również wykonanie ścieków skarpowych z elementów betonowych trapezowych.   Sposób wykonania ilości robót oraz technologię wykonania przedstawiono w przedmiarze robót oraz w SST.

Poręcze - zaprojektowano demontaż istniejących poręczy wykonanych z płaskowników 50x10 oraz prętów Ø 14mm oraz po dokonaniu oczyszczenia pomalowaniu poręcz zostanie ponownie zamontowana a przy tym podwyższona do wys. 1,1m. Sposób wykonania ilości robót oraz technologię wykonania przedstawiono w przedmiarze robót oraz w SST.

Koryto cieku - na długości obiektu oraz umocnień stożków na dnie cieku zostanie rozłożona geowłóknina separacyjna i na niej płyty żelbetowe ażurowe typu JOMB 100x75x12,5cm . W miejscach przerw pomiędzy płytami koryto uzupełnione zostanie narzutem kamiennym 63-250mm. robót oraz technologię wykonania przedstawiono w przedmiarze robót oraz w SST.